| Наименование | МАРКА | Цена, тенге/шт. |
| --- | --- | --- |
| Кирпич облицовочный 250х60х65 ПОЛОВИНКА КРАСНЫЙ «КЛАССИКА» | 175/200 | 75 |
| Кирпич облицовочный 250х60х65 ПОЛОВИНКА «ПЕРСИК» | 175/200 | 90 |
| Кирпич облицовочный 250х60х65 ПОЛОВИНКА «СОЛОМА» (желтый) | 175/200 | 105 |
| Кирпич облицовочный 250х85х65 ЕВРО КРАСНЫЙ «КЛАССИКА» | 150/200 | 95 |
| Кирпич облицовочный 250х85х65 ЕВРО «БЕЖЕВЫЙ» | 150/200 | 120 |
| Кирпич облицовочный 250х85х65 ЕВРО «КОРИЧНЕВЫЙ» | 150/200 | 135 |
| Кирпич облицовочный 250х120х65 ОДИНАРНЫЙ КРАСНЫЙ «КЛАССИКА» | 150/200 | 125 |
| Кирпич облицовочный 250х120х65 ОДИНАРНЫЙ «ПЕРСИК» | 150/200 | 145 |
| Кирпич облицовочный 250х120х65 ОДИНАРНЫЙ «БЕЖЕВЫЙ» | 150/200 | 155 под заказ |
| Кирпич облицовочный 250х120х65 ОДИНАРНЫЙ «СОЛОМА» (желтый) | 150/200 | 165 |
| Кирпич облицовочный 250х120х65 ОДИНАРНЫЙ «КОРИЧНЕВЫЙ» | 150/200 | 170 под заказ |
| Кол-во кирпича на поддоне: одинарный – 480/448 шт., евро – 616 шт., половинка – 960 шт. Прочность – от марки М-150 до марки М-200. Закругленная фаска всех граней кирпича Морозостойкость продукции 100 циклов. Водопоглощение -8-10 % Пустотность : одинарный - 27%, евро – 24%, половинка – 20%, Теплопроводность-0,315 Вт/мос |
| НОВИНКА! КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА И КЛИНКЕРНАЯ БРУСЧАТКА |
| Наименование | Цена, тенге/м.кв. |
| Клинкерная плитка (240*60*9 мм) | 4000 |
| Клинкерная брусчатка (200*100*30 мм) | 4500 |
| ОЧИСТИТЕЛИ ФАСАДОВ И ГИДРОФОБИЗАТОРЫ |
| Наименование | Цена, тенге/шт. |
| Очиститель фасадов Типром ОФ (канистра 5 л.) | 7000 |
| Очиститель фасадов Типром Плюс (канистра 5 л.) | 7000 |
| Гидрофобизатор Типром К Люкс (канистра 5 л.) | 7000 |
| Гидрофобизатор Типром М (канистра 5 л.) эффект мокрой поверхности | 8000 |
| Гидрофобизатор Типром У 1 (канистра 5 л.) глубокого проникновения | 7000 |
| Гидрофобизатор Типром У (канистра 5 л.) глубокого проникновения | 8000 |
| НОВИНКА! ОБЕСПЫЛИВАТЕЛЬ БЕТОНА |
| Обеспыливатель бетона Типром POL ( канистра 5 л.) | 7000 |
| СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ И ОТВЕРДИТЕЛЬ |
| Наименование | Цена, тенге/кг. |
| Смола ЭД-20 (фасовка 50 кг) | 1800 |
| Отвердитель ПЭПА (фасовка 5 кг) | 2200 |